附件12

2024年度交通运输行业产品（板式橡胶支座）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数(块) | 抽样样本数（块） | 按JT/T 4-2019、JDCC 2021-23判定 |  | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 衡水奔腾工程橡胶有限公司 | 中国中铁股份有限公司 | 内蒙古自治区S39甘海项目K110处 | 38 | 20 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水旗舰桥隧橡塑有限公司 | 中铁二十四局集团有限公司 | 上海市G60增设莘砖公路匝道工程项目仓库 | 23 | 20 | 合格 | / | / | / |
|  | 上海彭浦橡胶制品有限公司 | 上海公路桥梁（集团）有限公司 | 上海市S4公路奉浦东桥及接线工程施工2标段仓库 | 99 | 20 | 合格 | / | / | / |
|  | 上海通亿橡塑制品有限公司 | 上海公路桥梁（集团）有限公司 | 上海市S20外环高速泰和路高架桥修复养护工程P177号桥墩 | 126 | 20 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水伟建工程橡胶有限公司 | 中交路桥建设有限公司/宁波交通工程建设集团有限公司联合体 | 浙江省宁波舟山港六横公路大桥一期工程一标段昆亭钢筋场 | 20 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 成都市大通路桥机械有限公司 | 宁波交通工程建设集团有限公司 | 浙江省宁波舟山港六横公路大桥一期工程河头提梁站 | 32 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水锐键橡胶制品有限公司 | 中铁二十五局集团有限公司 | 重庆市恩广高速公路万州至开江段WK1标1号钢筋智慧生产中心 | 24 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水锐键橡胶制品有限公司 | 中铁二十五局集团有限公司 | 重庆市恩广高速公路万州至开江段WK1标1号钢筋智慧生产中心 | 24 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水市志力工程橡胶有限公司 | 中国葛洲坝集团第三工程有限公司 | 陕西省关环眉岐凤公路GZBGH标渭河特大桥北岸交通产品库 | 30 | 10 | 合格 | / | / | / |
|  | 济通智能装备股份有限公司 | 青海省交控建设工程集团有限公司 | 陕西省洛卢高速公路SG-4预制梁场交通产品库 | 40 | 10 | 合格 | / | / | / |
|  | 成都市宏途路桥机械有限公司 | 陕西高速机械化工程有限公司 | 陕西省洛卢高速公路SG-7预制梁场交通产品库 | 84 | 10 | 合格 | / | / | / |
|  | 四川双建路桥机械有限责任公司 | 青海省交控建设工程集团有限公司 | 青海省张汶高速公路同仁至赛尔龙（青甘界）段多禾茂综合场站 | 42 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 中裕铁信交通科技股份有限公司 | 青海路桥建设股份有限公司 | 青海省张汶高速公路同仁至赛尔龙（青甘界）段K110+900项目驻地试验室 | 92 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水祥光工程橡胶有限公司 | 贵州路桥集团有限公司 | 重庆市奉建高速公路TJ06预制梁场材料仓库 | 22 | 7 | 不合格 | 拉伸强度（支座剥离胶层后的橡胶性能） | / | / |
| - 2 | 景县鑫正橡胶制品有限公司 | 中铁十局集团有限公司 | 青海省张汶高速公路同仁至赛尔龙（青甘界）段中铁十局同赛钢筋加工厂 | 82 | 7 | 不合格 | 抗压弹性模量、拉伸强度（支座剥离胶层后的橡胶性能）、拉断伸长率（支座剥离胶层后的橡胶性能） | / | / |
| 注： - JT/T 4-2019《公路桥梁板式橡胶支座》； - JDCC 2021-23《公路桥梁板式橡胶支座产品质量行业监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |