附件2

2024年度交通运输行业产品（公路波形梁钢护栏立柱）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数（件） | 抽样样本数（件） | 按GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015判定 |  |  | 按JDCC 003-2024判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 （件） | 不合格样本数 （件） | 不合格项 |  |  |  |
|  | 河南中联交通产业发展有限公司 | 山西路桥建设集团有限公司 | 山西省晋阳高速公路改扩建项目牛王山隧道进口 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北路鑫交通设施有限公司 | 中国中铁股份有限公司 | 内蒙古自治区S39甘海项目K114+800处 | 304 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 黄骅市振兴东海交通设施有限公司 | 中国中铁股份有限公司 | 内蒙古自治区S39甘海项目K4+000处 | 1685 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏无锡交通设施有限公司 | 江苏省盐洛高速公路宿城至泗洪段洪泽湖湿地特大桥处 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强交通集团有限公司 | 杭州红萌交通设施有限公司 | 浙江省湖杭高速公路吴兴至德清段JA02标菱湖收费站广场 | 1000 | 20 | 20 | / | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 衡阳公路桥梁建设有限公司 | 江西省沪昆高速公路梨东改扩建工程贵溪收费站 | 288 | 20 | 20 | / | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江西省交通工程集团有限公司 | 江西省沪昆高速公路昌金改扩建工程SSZ2标昌金五分部综合场站 | 256 | 20 | 20 | / | / | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 保利长大工程有限公司 | 广东省沈海高速公路深汕西改扩建 TJ-1标拌合站料场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 广东省沈海高速公路深汕西改扩建八标存料场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河南中联交通产业发展有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 | 重庆市渝遂复线K10+100璧山北服务区料场 | 838 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 重庆通力高速公路养护工程有限公司 | 重庆市巫云开高速公路交通工程及沿线设施后续养护工程文峰料场 | 400 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 重庆通力高速公路养护工程有限公司 | 重庆市巫云开高速公路交通工程及沿线设施后续养护工程文峰料场 | 400 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 甘肃路桥新锐交通科技有限责任公司 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 甘肃省G312线清水驿至傅家窑公路交安料场 | 1058 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北路鑫交通设施有限公司 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 宁夏回族自治区银川-昆明公路（G85）K114+000~K114+ 100下行方向 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 宁夏国运铁建高新材料科技有限公司 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 宁夏回族自治区银川-昆明公路（G85）K111+350跨线桥下上行方向 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 注： 1、GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》； 2、GB/T 31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》； 3、JDCC 003-2024《公路波形梁钢护栏产品质量监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |