附件8

交通运输部2022年度公路水路行业产品（高密度聚乙烯硅芯塑料管）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数（盘） | 抽样样本数（组） | 按标准JT/T 496-2018判定 |  |  | 按标准JT/T495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 （组） | 不合格样本数 （组） | 不合格项 |  |  |  |
|  | 扬州市兴龙塑料有限公司 | 山西路桥建设集团有限公司 | 山西省隰吉高速公路K43+400处 | 18 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北来旺塑胶制品有限公司 | 中交二公局铁路建设有限公司 | 内蒙古自治区二广高速公路集宁至阿荣旗联络线大板至查白音他拉段大板东收费站 | 12 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北来旺塑胶制品有限公司 | 中交二公局铁路建设有限公司 | 内蒙古自治区二广高速公路集宁至阿荣旗联络线大板至查白音他拉段大板东收费站 | 24 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东帝龙管业有限公司 | 江苏中路交通发展有限公司 | 浙江省溧宁高速公路景宁至文成段景宁县仓库 | 10 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 江苏智运科技发展有限公司 | 安徽省芜合高速公路芜湖至林头段改扩建项目3标料场 | 24 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 华龙光通信技术有限公司 | 山东省路桥集团有限公司、中国建筑第八工程局有限公司（联合体） | 山东省京台高速公路济泰段改扩建工程一标综合场站 | 10 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 浙江舟通新材料科技有限公司 | 山西交通科学研究院集团有限公司 | 河南省新晋高速公路块村营至营盘(省界)段现场 | 20 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东帝龙管业有限公司 | 黑龙江农垦建工路桥有限公司 | 河南省安罗高速公路上蔡至罗山段K94+365处 | 12 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东帝龙管业有限公司 | 黑龙江农垦建工路桥有限公司 | 河南省安罗高速公路上蔡至罗山段K88+650处 | 12 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东帝龙管业有限公司 | 中铁十局集团有限公司 | 河南省安罗高速公路上蔡至罗山段K133+400处 | 12 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东帝龙管业有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 河南省安罗高速公路上蔡至罗山段K17+600处 | 12 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 广东飞达交通工程有限公司 | 广东省深汕西改扩建项目JD3标仓库 | 44 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | 广东省鹤港高速公路二期HGJD标仓库 | 24 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 衡水宝力工程塑料有限公司 | 中铁一局集团电务工程有限公司、广西桂秦公路工程有限公司、中铁一局集团有限公司（联合体） | 广西壮族自治区南丹至天峨下老高速公路JD合同段仓库 | 12 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 衡水宝力工程塑料有限公司 | 广西路桥工程集团有限公司 | 广西壮族自治区信梧高速公路K65+500处 | 12 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江西凯信通科技有限公司 | 四川智慧高速科技有限公司 | 四川省德会高速公路会理东互通立交 | 23 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 四川智慧高速科技有限公司 | 四川省德会高速公路会理北互通立交 | 30 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 中铁三局集团机务工程有限公司 | 四川省宜威高速公路珙县互通立交 | 30 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 陕西省榆商高速公路韦罗段官池收费站 | 52 | 5 | 5 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 荆州亮诚科技股份有限公司 | 云南省交通科学研究院有限公司 | 云南省临云高速公路大亮山隧道 | 12 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 华龙光通信技术有限公司 | 中铁十五局集团有限公司 | 甘肃省静天高速公路庄浪至天水段张家川互通立交 | 10 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 绍兴市华邦交通设施有限公司 | 浙江中控信息产业股份有限公司 | 浙江省溧宁高速公路景宁至文成段景宁隧道 | 10 | 3 | 0 | 3 | 规格尺寸（外径、壁厚）、拉伸屈服强度、断裂伸长率、环刚度、耐落锤冲击性能 | 不合格 | 生产企业已整改，经确认合格 | / |
|  | 通晟管业（苏州）有限公司 | 浙江高信技术股份有限公司 | 浙江省溧宁高速公路景宁至文成段中堡隧道 | 10 | 3 | 0 | 3 | 规格尺寸（外径） | 不合格 | 生产企业已整改，经确认合格 | / |
|  | 河北润莹新型材料科技有限公司 | 四川智慧高速科技有限公司 | 四川省久马高速公路德格停车区 | 45 | 5 | 0 | 5 | 规格尺寸、拉伸屈服强度、断裂伸长率、环刚度、耐落锤冲击性能 | 不合格 | / | 工程项目已更换生产企业 |
|  | 四川乐渠塑胶有限公司 | 四川智慧高速科技有限公司 | 四川省久马高速公路德格停车区 | 37 | 4 | 0 | 4 | 规格尺寸、环刚度 | 不合格 | / | 工程项目已更换生产企业 |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 中铁三局集团机务工程有限公司 | 四川省宜威高速公路珙县互通立交 | 18 | 3 | 0 | 3 | 耐落锤冲击性能、断裂伸长率 | 不合格 | / | / |
|  | 贵州亚塑管业有限公司 | 云南建设投资控股集团有限公司 | 云南省弥玉高速公路老窝铺1#隧道 | 10 | 3 | 0 | 3 | 耐落锤冲击性能 | 不合格 | / | 工程项目已更换生产企业 |
| 注： 1、JT/T 496-2018《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》； 2、JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |