附件9

交通运输部2022年度公路水路行业产品（防眩板）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数(块) | 抽样样本数(块) | 按标准GB/T 24718-2009判定 |  |  | 按标准JT/T 495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 （块） | 不合格样本数 （块） | 不合格项 |  |  |  |
|  | 天津市百顺交通标识有限公司 | 天津市交通运输基础设施养护集团有限公司 | 天津市塘承高速公路滨海新区西段（西中环快速-津汉高速）现场仓库 | 40 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 廊坊市富路通交通设施制品有限公司 | 中铁三局集团有限公司 | 内蒙古自治区二广高速公路集宁至阿荣旗联络线草高吐（通兴界）至乌兰浩特段一标预制厂 | 100 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北华久金属制品有限公司 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 黑龙江省鹤大高速公路佳木斯过境段主线K15+650处 | 280 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 霸州市路富德交通设施有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 安徽省池祁高速公路石台至祁门段交安02标K54+000处 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 霸州市瑞航交通设施有限公司 | 山东省路桥集团有限公司、中国建筑第八工程局有限公司（联合体） | 山东省京台高速公路济泰段改扩建主体工程一标综合场站 | 120 | 12 | 12 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 杭州天允科技有限公司 | 中铁十一局集团有限公司、中国铁建港航局集团有限公司（联合体） | 广东省鹤港高速公路二期HGLM标仓库 | 100 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 固安县日新月异交通设施有限公司 | 广西路桥工程集团有限公司 | 广西壮族自治区信梧高速公路旺甫镇仓库 | 500 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 固安县日新月异交通设施有限公司 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 云南省临云高速公路交安3标仓库 | 200 | 19 | 19 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 霸州市路富德交通设施有限公司 | 江苏中路交通发展有限公司 | 安徽省池祁高速公路石台至祁门段交安03标K92+300处 | 900 | 20 | 1 | 19 | 抗风荷载 | 不合格 | 生产企业已整改，经确认合格 | / |
|  | 河北华久金属制品有限公司 | 中铁三局集团机务工程有限公司 | 四川省宜威高速公路双河镇机电仓库 | 1107 | 20 | 0 | 20 | 结构尺寸 | 不合格 | / | / |
| 注： 1、GB/T 24718-2009《防眩板》； 2、JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |