附件2

交通运输部2022年度公路水路行业产品（锚具）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单S位 | 抽样地点 | 监督总体数（套） | 抽样样本数（套） | 按标准JT/T 329-2010判定 |  |  | 按实施规范JDCC 2020-06判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数（套） | 不合格样本数（套） | 不合格项 |  |  |  |
|  | 开封市中豫预应力设备有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 河北省京秦高速公路遵秦段中建A5标库房 | 150 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 开封市中豫预应力设备有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 河北省京秦高速公路遵秦段中建A5标库房 | 200 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 柳州市桥厦科技发展有限公司 | 山西路桥建设集团有限公司 | 山西省青兰高速公路黎霍段二标白玉河1#桥梁场 | 56 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 柳州市桥厦科技发展有限公司 | 山西路桥建设集团有限公司 | 山西省青兰高速公路黎霍段二标栋三线跨线桥2#桥梁场 | 1140 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 吉林省桓集高速公路3工区梁厂 | 240 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 中国中铁股份有限公司 | 吉林省蒲烟高速公路6工区料场 | 200 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 吉林省烟长高速公路01工区料场 | 260 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏盈鑫预应力制品有限公司 | 南通路桥工程有限公司 | 江苏省沪陕高速公路平广段扩建工程PGK-NT1标库房 | 245 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏盈鑫预应力制品有限公司 | 南通路桥工程有限公司 | 江苏省沪陕高速公路平广段扩建工程PGK-NT1标库房 | 792 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 开封市齐力预应力设备有限公司 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 江苏省沪陕高速公路平广段扩建工程PGK-NT2标库房 | 368 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 开封市齐力预应力设备有限公司 | 无锡交通建设工程集团有限公司 | 江苏省沪陕高速公路平广段扩建工程PGK-NT3标库房 | 1048 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 开封市齐力预应力设备有限公司 | 无锡交通建设工程集团有限公司 | 江苏省沪陕高速公路平广段扩建工程PGK-NT3标库房 | 872 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 开封市齐力预应力设备有限公司 | 无锡交通建设工程集团有限公司 | 江苏省沪陕高速公路平广段扩建工程PGK-NT3标库房 | 528 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 新津三桥预应力有限公司 | 江苏捷达交通工程集团有限公司 | 江苏省阜溧高速公路建湖至兴化段JHX-YC4标钢筋加工中心 | 80 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江阴法尔胜毅强工程材料有限公司 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 江苏省阜溧高速公路建湖至兴化段JHX-YC1标预制梁场 | 472 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 四川省佰亿路桥机械有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 福建省宁古高速公路A1合同段梁厂 | 32 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 四川省佰亿路桥机械有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 福建省泉南及沙厦高速公路改扩建工程A3合同段仓库 | 373 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 新津三桥预应力有限公司 | 中交第一航务工程局有限公司 | 福建省厦门第二东通道工程A3合同段仓库 | 58 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 新津三桥预应力有限公司 | 中交第一航务工程局有限公司 | 福建省厦门第二东通道工程A3合同段仓库 | 58 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 开封天元预应力有限公司 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | 江西省大广高速公路吉康改扩建工程A1标梁场 | 60 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 成都川锚路桥机械有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 江西省大广高速公路吉康改扩建工程C4标1号梁场 | 260 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 安徽金星预应力工程技术有限公司 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 河南省阳新高速公路（宁陵至沈丘段）2标梁场 | 517 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 安徽金星预应力工程技术有限公司 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 河南省阳新高速公路（宁陵至沈丘段）2标梁场 | 1625 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 安徽金星预应力工程技术有限公司 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 河南省阳新高速公路（宁陵至沈丘段）2标梁场 | 1275 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 安徽金星预应力工程技术有限公司 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 河南省阳新高速公路（宁陵至沈丘段）2标梁场 | 1652 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 安徽金星预应力工程技术有限公司 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 河南省阳新高速公路（宁陵至沈丘段）2标梁场 | 222 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 安徽金星预应力工程技术有限公司 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 河南省阳新高速公路（宁陵至沈丘段）2标梁场 | 278 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司 | 湖南省芷铜（湘黔界）高速公路土建2标料厂 | 59 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 四川零公里工程构件有限责任公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 云南省福宜高速公路TJ1标现场 | 200 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 四川双建路桥机械有限责任公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 云南省福宜高速公路TJ2 标2号预制梁场 | 2000 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 注： - JT/T 329-2010《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》； 2、JDCC 2020-06《公路桥梁预应力钢绞线用锚具产品质量行业监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |