附件13

2024年度交通运输行业产品（高分子防水材料 止水带）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督 总体数 （米） | 抽样 样本数（节） | 按GB/T 18173.2-2014、JDCC 2020-16判定 |  | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 衡水高德燃料电池科技有限公司 | 北京市政路桥股份有限公司 | 北京市国道109新线高速公路(西六环-市界段)Ⅱ工区小龙门隧道库房 | 200 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水明途工程橡胶有限公司 | 广西路桥工程集团有限公司 | 广西壮族自治区桐金高速公路一分部三角隧道 | 5000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 河北福旺橡胶制品有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 陕西省麟法高速公路野河山隧道交通产品库 | 414 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 浙江博亚通信科技有限公司 | 陕西高速机械化工程有限公司 | 陕西省洛卢高速公路高岭隧道交通产品库 | 84 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 江苏华强新材料有限公司 | 广西路建工程集团有限公司 | 广西壮族自治区百色市南环线久濑隧道库房 | 3060 | 1 | 不合格 | 拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度、脆性温度、热空气老化、臭氧老化 | / | 工程项目已更换生产企业 |
|  | 衡水众鑫工程橡塑有限公司 | 中交二公局第三工程有限公司 | 青海省张汶高速公路同仁至赛尔龙（青甘界）段扎毛水库2号隧道 | 60 | 1 | 不合格 | 臭氧老化 | / | / |
|  | 仪征市众威无纺材料有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 青海省张汶高速公路同仁至赛尔龙（青甘界）段龙藏山2号隧道库房 | 169 | 1 | 不合格 | 脆性温度、臭氧老化 | / | / |
| 注： - GB/T 18173.2-2014《高分子防水材料 第2部分：止水带》； - JDCC 2020-16《止水带产品质量行业监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |