附件5

交通运输部2022年度公路水路行业产品（高分子防水材料 止水带）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数（节） | 按标准GB/T 18173.2-2014判定 |  |  | 按实施规范JDCC 2020-16判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格 样本数（节） | 不合格 样本数（节） | 不合格项 |  |  |  |
|  | 贵州衡旭科技有限公司 | 湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司 | 湖南省芷铜（湘黔界）高速公路土建2标料厂 | 7卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 贵州衡旭科技有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 湖南省芷铜（湘黔界）高速公路土建3标料厂 | 10卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 云南展鹏土工材料制造有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 云南省弥玉高速公路二合同段十八工区项目部 | 346.5m | 1 | 0 | 1 | 臭氧老化 | 不合格 | 生产企业已整改，经确认合格。 | 工程项目已更换生产企业 |
| 注： 1、GB/T 18173.2-2014《高分子防水材料 第2部分:止水带》； 2、JDCC 2020-16《止水带产品质量行业监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |