附件3

交通运输部2023年度交通运输行业产品（玻璃钢管箱）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数(米) | 抽样样本数(组) | 按标准GB/T 24721.2-2009、 JT/T 800-2011、 JT/T 1034-2016判定 |  |  | 按实施规范JDCC 2020-04判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 （组） | 不合格样本数 （组） | 不合格项 |  |  |  |
|  | 浙江舟通新材料科技有限公司 | 江苏海岭智能系统科技有限公司 | 安徽省宁芜高速公路皖苏界至芜湖枢纽段机电01标库房 | 1000 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 扬州市路安新型材料有限公司 | 安徽交控工程集团有限公司 | 安徽省宁芜高速公路皖苏界至芜湖枢纽段机电02标库房 | 316 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 成都麒麟王成套电器设备有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 | 四川省内大高速公路东兴收费站 | 80 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北创业玻璃钢电器设备有限公司 | 中铁二十三局集团电务工程有限公司 | 四川省绵苍高速公路项目库房 | 168 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 注： 1、GB/T 24721.2-2009《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第2部分:管箱》； 2、JT/T 800-2011《公路用钢网复合型玻璃纤维增强塑料管箱》； 3、JT/T 1034-2016《公路用聚氨酯复合电缆桥架》； 4、JDCC 2020-04《玻璃钢管箱产品质量行业监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |