附件9

交通运输部2023年度交通运输行业产品（高分子防水材料 止水带）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 （m） | 抽样样本数（节） | 按标准GB/T 18173.2-2014判定 |  |  | 按实施规范JDCC 2020-16判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格 样本数（节） | 不合格 样本数（节） | 不合格项 |  |  |  |
|  | 江阴海达橡塑股份有限公司 | 中铁十四局集团有限公司 | 北京市东六环（京哈高速-潞苑北大街）改造工程5标库房 | 150 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 衡水明光工程橡胶有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 山西黎霍高速公路TJ3标1#拌合站 | 170 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 昆明路迈土工合成材料制造有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 陕西省安岚（陕渝界）高速公路红崖湾隧道 | 616 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北首顺工程材料有限公司 | 中交隧道工程局有限公司 | 北京市东六环（京哈高速-潞苑北大街）改造工程4标3170环 | 400 | 1 | 0 | 1 | 臭氧老化 | 不合格 | / | 工程项目已更换生产企业 |
| 注： 1、GB/T 18173.2-2014《高分子防水材料 第2部分:止水带》； 2、JDCC 2020-16《止水带产品质量行业监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |