附件7

交通运输部2023年度交通运输行业产品（高分子防水材料 片材）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样 样本数（组） | 按标准GB/T 18173.1-2012判定 |  |  | 按实施规范JDCC 2021-27判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格 样本数 （组） | 不合格样本数 （组） | 不合格项 |  |  |  |  |  |
|  | 江苏百益合成材料有限公司 | 山西路桥集团有限公司 | 山西省汾石高速公路东山隧道 | 64卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |  |  |
| - 1. | 浙江百川新型建材有限公司 | 浙江交工集团股份有限公司 | 浙江省杭金衢高速至杭绍台高速联络线第2合同段钢筋加工厂 | 1800m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  |  | / |
| - 2. | 绍兴方纬化纤有限公司 | 临海市交通工程建设有限公司 | 浙江省杭金衢高速至杭绍台高速联络线姜梅尖隧道 | 4850m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  |  | / |
|  | 德州华翔新材料科技有限公司 | 上海公路桥梁（集团）有限公司 | 河南省安新高速公路小岩沟隧道 | 1500m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  |  | / |
|  | 德州华翔新材料科技有限公司 | 上海公路桥梁（集团）有限公司 | 河南省安新高速公路小岩沟隧道 | 300m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  |  | / |
| - 3. | 湖北华宇防水材料科技股份有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 湖北省十巫高速公路郧西至鲍峡段青岩隧道 | 20卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
|  | 重庆德桥橡胶有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 重庆市渝武高速公路复线金屏山隧道 | 2500m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
|  | 山东德旭达土工材料有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 重庆市巫镇高速公路总承包指挥部三分部1号钢筋加工场 | 1380m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
|  | 重庆加特橡胶制品有限公司 | 贵州路桥集团有限公司 | 贵州省贵阳至北海高速公路贵阳至平塘（黔桂界）段T7合同段二工区 | 2340m² | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
|  | 豫王建能科技股份有限公司 | 贵州黔贵路桥工程有限公司 | 贵州省贵阳至北海高速公路贵阳至平塘（黔桂界）段新寨隧道 | 5000m² | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
|  | 江苏华强新型材料有限公司 | 贵州路桥集团有限公司 | 贵州省贵阳至北海高速公路贵阳至平塘（黔桂界）段T20标3工区 | 1062m² | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
|  | 云南华盼工程材料有限公司 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 云南省峨石红高速公路玉溪段土建二分部库房 | 846m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
|  | 昆明圣古建材有限公司 | 云南交投集团云岭建设有限公司 | 云南省孟勐高速公路二标段黎明隧道 | 725m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
|  | 昆明路迈土工合成材料制造有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 陕西省安岚（陕渝界）高速公路红崖湾隧道 | 3卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
|  | 山东大庚工贸有限公司 | 中国葛洲坝集团第三工程有限公司 | 陕西省关中环线眉县经岐山至凤翔公路五丈原隧道 | 300m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
|  | 江苏博辉工程材料有限公司 | 中国十七冶集团有限公司 | 甘肃省连霍高速公路兰州清忠段大河坪隧道 | 5000m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
|  | 北新防水（成都）有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 甘肃省连霍高速公路兰州清忠段LHQZ/ZB3/5二工区库房 | 1475m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
|  | 衡水正升工程橡塑有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 甘肃省景礼高速公路陇南段马坞梁隧道 | 5000m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
|  | 衡水新陆交通器材有限公司 | 中交建筑集团有限公司 | 甘肃省武九高速公路高楼山隧道 | 1431m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
| - 4. | 衡水中裕铁信防水技术有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 青海省加西公路黑林垭口隧道 | 4250m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
| - 5. | 山东大庚工贸有限公司 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 青海省加西公路互助北山特长隧道 | 3384m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
| - 6. | 衡水松润橡塑科技有限公司 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 青海省加西公路互助北山特长隧道 | 40卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
| - 7. | 山东天仁新材料有限公司 | 正平路桥建设股份有限公司 | 青海省加西公路贾家沟隧道 | 4590m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
| - 8. | 山东领翔新材料有限公司 | 中国建筑股份有限公司 | 青海省加西公路安定隧道库房 | 4650m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
|  | 云南联迈土工材料制造有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 青海省同赛高速公路总庵隧道 | 3200m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
|  | 衡水正元工程材料有限公司 | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | 青海省同赛高速公路龙藏山1号隧道 | 320m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
|  | 仪征市众威无纺材料有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 青海省同赛高速公路龙藏山3号隧道 | 3000m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
|  | 衡水晶浩橡胶制品有限公司 | 青海省交控建设工程集团有限公司 | 青海省同赛高速公路日木冬隧道 | 2000m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
|  | 泰安恒大工程材料有限公司 | 青海兴利公路桥梁工程有限公司 | 青海省大清高速公路兴利库房 | 3358m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
| - 9. | 安徽中路工程材料有限公司 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 宁夏回族自治区同海公路拌合站 | 1215m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
| - 10. | 衡水中裕铁信防水技术有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区第二项目K2761+900处库房 | 4500m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
| - 11. | 海宁振阳纺织复合材料有限公司 | 中铁隧道局集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区第三项目K2655+700处库房 | 4910m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
|  | 宏诚合成材料（江苏）有限公司 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区那巴公路布然隧道 | 5000m² | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
|  | 河北禹翔防水材料有限公司 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区那巴公路乌兰4#隧道 | 3000m² | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
|  | 肥城联谊工程塑料有限公司 | 华邦建投集团股份有限公司 | 新疆维吾尔自治区那巴公路艾肯隧道 | 5000m² | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
|  | 山西福乾交通设施工程有限公司 | 山西路桥建设集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区那巴公路NBTZ-1项目部库房 | 8100m² | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |  | / |  |
| 注： - GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分:片材》； 2、JDCC 2021-27《高分子防水材料 片材产品质量行业监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |