附件4

2025年度交通运输行业产品（公路波形梁钢护栏托架）

质量监督抽查结果汇总表

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督

总体数（件）	抽样样本数（件）	按GB/T31439.1-2015、GB/T31439.2-2015判定	按JDCC003-2024判定监督总体（批）是否通过（合格）	整改情况	备注
合格样本数

（件）	不合格样本数

（件）	不合格项
冷水江天宝交通设施有限公司	湖南高速养护工程有限公司	湖南省G59呼北高速新化至新宁高速公路K35+500右幅路基处	300	20	20	0	/	合格	/	/
江苏国强镀锌实业有限公司	中铁五局集团有限公司	青海省S220线建设桥至下红科（青川界）段公路改建工程JXTJ-3标K101+300拌合站	860	20	20	0	/	合格	/	/
天津友发瑞达交通设施有限公司	抚顺县公路工程处	辽宁省福顺满乡文旅路二标段K163+000处	1000	20	1	19	防腐层厚度	不合格	已整改，经确认合格	/
山东冠县昌润交通设施有限公司	沈阳市新民路桥建设有限公司	辽宁省丹霍线车屯村	260	20	0	20	防腐层厚度	不合格	已整改，经确认合格	/
山东冠县鑫亚交通设施有限公司	中铁二十局国道318改建项目部	西藏自治区国道318线竹林公路然乌段K3855+735.416～K3857+036	350	20	0	20	防腐层外观、防腐层厚度	不合格	已整改，经确认合格	/
注：

1.GB/T31439.1-2015《波形梁钢护栏第1部分：两波形梁钢护栏》；

2.GB/T31439.2-2015《波形梁钢护栏第2部分：三波形梁钢护栏》；

3.JDCC003-2024《公路波形梁钢护栏产品质量监督抽查实施规范》。