附件7

2025年度交通运输行业产品（轮廓标）

质量监督抽查结果汇总表

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督

总体数(只)	抽样

样本数(只)	按标准GB/T24970-2020判定	按实施规范JDCC2023-29判定监督总体（批）是否通过（合格）	整改情况	备注
合格样本数

（只）	不合格样本数

（只）	不合格项
霸州市翼特思五金制品有限公司	山东高速工程建设集团有限公司	河北省衡昔高速公路赵县至赞皇（冀晋界）ZT2-3合同2号梁场	60	6	6	0	/	合格	/	/
河北腾程环保设备有限公司	四川公路桥梁建设集团有限公司	河北省秦唐高速公路唐山段ZT3标K9+800右侧	60	6	6	0	/	合格	/	/
河北腾程环保设备有限公司	四川公路桥梁建设集团有限公司	河北省秦唐高速公路唐山段ZT3标K9+800右侧	50	5	5	0	/	合格	/	/
南京通洋交通设施设备有限公司	江苏华路交通发展有限公司	江苏省江靖隧道南接线靖江市城北园区纬二路89号	300	32	32	0	/	合格	/	/
常州鑫之海交通科技有限公司	江苏长城交通设施设备有限公司	江苏省江靖隧道南接线江阴市八房村仓库	600	32	32	0	/	合格	/	/
霸州市铭泰安防科技有限公司	江西省交通工程集团有限公司	江西省樟吉高速公路改扩建项目A5标库房	20	3	3	0	/	合格	/	/
长沙市瑞路交通设施有限公司	中国十九冶集团有限公司	重庆市渝湘复线高速公路香龙隧道	200	19	19	0	/	合格	/	/
霸州市路富德交通设施有限公司	中铁二局集团有限公司	四川省铜资高速公路TJ2标2#拌合站	26	3	3	0	/	合格	/	/
成都大信智慧交通科技有限公司	四川蜀道建设工程有限公司	四川省泸石高速公路得妥镇	34	3	3	0	/	合格	/	/
成都大信智慧交通科技有限公司	四川蜀道建设工程有限公司	四川省泸石高速公路得妥镇	38	4	4	0	/	合格	/	/
霸州市铭泰安防科技有限公司	中国葛洲坝集团股份有限公司	贵州省纳赫高速公路一标干河沟钢筋加工厂	32	3	3	0	/	合格	/	/
霸州市铭泰安防科技有限公司	重庆金路交通工程有限责任公司	贵州省乌长高速公路卫城镇七里半村	100	10	10	0	/	合格	/	/
道明光学股份有限公司	中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司	陕西省眉太高速公路MTJDJA1标仓库	1900	32	32	0	/	合格	/	/
道明光学股份有限公司	中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司	陕西省眉太高速公路MTJDJA1标仓库	1890	32	32	0	/	合格	/	/
霸州市铭博科技有限公司	新疆交通建设集团股份有限公司	新疆维吾尔自治区G30连霍高速公路哈吐段改扩建工程6标综合场站	1815	32	32	0	/	合格	/	/
山东燕青交通设施有限公司	贵州桥梁建设集团有限责任公司	新疆维吾尔自治区G219线喀哈吉公路建设项目4标库房	901	32	32	0	/	合格	/	/
霸州市铭泰安防科技有限公司	中国葛洲坝集团第三工程有限公司	陕西省延安东绕城高速公路二标混凝土拌合站	240	25	0	25	色度性能(逆反射材料夜间色)、

发光强度系数、

反射器的密封性能	不合格	/	/
霸州市正岳交通设施有限公司	宁夏交通建设股份有限公司	宁夏回族自治区国道338线中孟段公路第一合同段项目部库房	1000	32	0	32	发光强度系数、反射器的密封性能	不合格	/	/
注：

1.GB/T24970-2020《轮廓标》；

2.JDCC2023-29《附着式轮廓标产品质量行业监督抽查实施规范》。