附件3

交通运输部2022年度公路水路行业产品（高分子防水材料 片材）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数（组） | 按标准GB/T 18173.1-2012判定 |  |  | 按实施规范JDCC 2021-27判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 （组） | 不合格样本数 （组） | 不合格项 |  |  |  |
|  | 仪征市复地土工材料有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 河北省京秦高速公路遵秦段B7标一号拌合站 | 3441m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 衡水市隆盛工程橡胶有限公司 | 中铁交通投资集团有限公司 | 山西省青兰高速公路黎霍段五标1号拌合站 | 1035m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北嘉泽防水塑胶制品有限公司 | 中铁交通投资集团有限公司 | 山西省青兰高速黎霍段五标太岳山隧道 | 4800m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东大庚工贸有限公司 | 中铁上海工程局集团有限公司第七分公司 | 山西省昔榆高速公路小木鱼隧道 | 1560m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏百益合成材料有限公司 | 山西路桥第六工程有限公司 | 山西省昔榆高速公路LJ2标库房 | 1950m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 中泰恒邦工程技术有限公司 | 山西路桥第六工程有限公司 | 山西省昔榆高速公路白道岭隧道 | 300m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 德盛合成材料有限公司 | 中铁七局集团有限公司 | 吉林省桓集高速公路2工区4号钢筋加工场 | 43卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 衡水正开工程橡塑有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 吉林省桓集高速公路3工区料场 | 21卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 衡水大禹工程橡塑科技开发有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 吉林省蒲烟高速公路04工区料场 | 32卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 瑞腾博远工程材料有限公司 | 中国中铁股份有限公司 | 吉林省蒲烟高速公路05工区料场 | 10卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 福州华宸工程材料有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | - 福建省宁古高速公路石后隧道 | 11卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | - 宏诚合成材料（江苏）有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | - 福建省泉南及沙厦高速公路改扩建工程A3合同段仓库 | 16卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏瑞拓新材料科技有限公司 | 中铁大桥局集团有限公司 | 河南省卢洛（豫陕省界）高速公路库房 | 5000m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏瑞拓新材料科技有限公司 | 中铁大桥局集团有限公司 | 河南省卢洛（豫陕省界）高速公路库房 | 5000m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏瑞拓新材料科技有限公司 | 中铁大桥局集团有限公司 | 河南省卢洛（豫陕省界）高速公路库房 | 5000m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| - 2. | 湖南盛业土工材料制造有限公司 | 湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司 | 湖南省芷铜（湘黔界）高速公路土建2标料厂 | 10卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 淮安市大有塑纤有限公司 | 中铁五局集团有限公司 | 四川省宜威高速公路上罗隧道 | 363m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 仪征易力土工合成材料有限公司 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 四川省宜威高速公路山茶花隧道 | 7500m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| - 4 | 云南众驰工程材料有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 云南省弥玉高速公路二合同段十八工区项目部 | 2700m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| - 5 | 云南众驰工程材料有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 云南省福宜高速公路TJ5标阴宗隧道 | 5000m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| - 6 | 浙江百川新型建材有限公司 | 中铁十五局集团有限公司 | 云南省临云高速公路大亮山隧道 | 13350m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 昆明路迈土工合成材料制造有限公司 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 云南省临云高速公路昔汉山段2号隧道 | 400m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 注： - GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分:片材》； 2、JDCC 2021-27《高分子防水材料 片材产品质量行业监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |